Trapezblech / Altdach aus Kunststoffbahnen / Sanierung ohne Abriss mit 
Zusatzdämmung und zwei Elastomerbitumenbahnen bzw. altern. mit einer 
ALPA®Bitumenschweißbahn nach DIN 18531-2 DU/ DO E1oder DE E1
für Dächer der Anwendungskategorie: K2 / K1

Datum:  26.02.2014
HE
Leistungsverzeichnis
BV: LV11

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind alle gültigen Regelwerke,
jeweils in ihrer neuesten gültigen Ausführung.
VOB-Teil A Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen DIN 1960
VOB-Teil B Allgemeine Vertragsbestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961
VOB-Teil C Technische Vorschriften für Bauleistungen DIN 18 338 (Dachdeckungs- und 
Dachabdichtungsarbeiten)
abc der Bitumen-Bahnen - technische Regeln (vdd)
Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien -
Einschlägige DIN-Vorschriften (18 195, 18 531, 1055, 4108, etc.)
Die einschlägigen Bestimmungen der Bauberufsgenossenschaft sowie die UVV sind zu beachten.
Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Gerüststellungen werden gesondert ausgeschrieben.
Die Herstellervorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe in der jeweils zum Verlegezeitpunkt
gültigen Fassung sind einzuhalten.
Material- und Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.
Strom- und Wasseranschlüsse sind an der Baustelle vorhanden.
Verbrauchskosten sind mit dem Hauptunternehmen abzurechnen.
Bauaufzüge und Baugeräte werden bauseits nicht erstellt, bzw. gestellt.
Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Alle Baustoffmaterialien sind sach- und fachgerecht zu lagern.
Es werden nur die bearbeiteten Flächen beim Aufmaß gemessen. Alle Stoß- und Nahtüberdeckungen
sowie Verschnitt sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
Bei schlechtem Wetter erfolgt die anschließende Trocknung der Dachfläche nach Stunden mit
besonderem Nachweis.
Abdichtungsarbeiten dürfen nur bei geeigneter Witterung durchgeführt werden.
Das Leistungsverzeichnis, sowie die dazu gehörigen Nachweise sind Serviceleistungen und
werden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der uns vorliegende Angaben
erstellt.
Die Berechnungen stellen keine planerischen Leistungen dar und entbinden den Fachplaner / 
Architekten und Dachdeckermeister nicht von dessen Prüfpflicht.

Titel 1: Baustelleneinrichtung

01.01)  pausch 	Standgerüste	                   _
	nach den Vorschriften der Bauberufs-
	genossenschaft zur ordnungsgemäßen 
	Durchführung der vorbeschriebenen
	Arbeiten aufstellen, vorhalten
	und wieder abbauen.

01.02)  ______ m	Zugelassene Seitenschutzgeländer als	       _      Bedarf
	Arbeits u. Schutzgerüst im Bereich des
	gesamten Dachrandes nach den gelten-
	den Vorschriften UBG 37 UVV und DIN
	4420 "Arbeits-Schutzgerüste" aufbauen
	u. während der gesamten Dacharbeiten
	vorhalten.

01.03)  ______ m	Auffangnetz nach DIN EN 1263-1	       _      Bedarf
	"Schutznetze und Schutznetzzubehör"
	nach Sicherheitsregeln
	"Auffangnetze" (BGR 179,
	bisherige ZH 1/560) einbauen, befestigen
	der Auffangnetze an bauseits vorhandenen
	Aufhängevorrichtungen an Bauteilen aus
	Stahl
	Beton
	Holz

01.04)  ______ Stk	Container zur Aufnahme zu entsorgender	       _      Bedarf
	Materialien aufstellen, vorhalten und
	abtransportieren.
	Containergröße bis 7 cbm

	Zwischensumme €  	___________

Titel 2: Vorarbeiten

02.01)  ______ m²	Die vorhandenen Abdichtung zur Entspannung der	       _           _

	Kunststoffbahn in Teiflächen zerschneiten. 
	Öffnungen sauber abfegen und entstehen-
	den Schutt aufnehmen und entsorgen.

02.02)  ______ m	vorhandene Anschlussbleche abnehmen, vom	       _      Bedarf
	Dach bringen und entsorgen, inkl. Con-
	tainer und Deponiegebühren.

02.03)  ______ m	Vorhandenen Attikaanschluss komplett aus-	       _      Bedarf
	bauen, vom Dach schaffen und entsorgen.
	Das abgerissene Material wird Eigentum
	des Auftragnehmers.

02.04)  ______ m	Abriss von Attikaabdeckungen,	       _      Bedarf
	Gesamtabwicklung: ...cm, einteilig,
	aus Aluminium, einschl. der Halter.
	Herunterschaffen der zu entsorgenden
	Materialien in Container.  

02.05)  ______ m	Abriss der Randblenden,	       _      Bedarf
	Blendenhöhe: ...cm, ein-/mehr...teilig,
	aus Aluminium, einschl. der Halter und
	der eingeklemmten Anschlussbahn, sowie
	der Unterkonstruktion, bestehend aus
	Randbohlen, Dicke: ... cm
	Herunterschaffen der zu entsorgenden
	Materialien in Container.  

02.06)  ______ m	Vorhandene Blitzschutzanlage soweit für	       _      Bedarf
	die nachfolgend beschriebenen Arbeiten
	erforderlich demontieren.
	Vorhandene Einleitungen soweit als mög-
	lich erhalten.

02.07)  ______ Stk	Dachfenster demontieren, nach unten	       _      Bedarf
	bringen, abfahren und entsorgen.

02.08)  ______ Stk	Abriss der Dachlüfter, ...-teilig.	       _      Bedarf
	Nenngröße: ... mm.
	Herunterschaffen der zu entsorgenden
	Materialien in Container.  

02.09)  ______ m²	Erneuern der Dämmschicht in Einzel-	       _      Bedarf
	abschnitten.
	Wärmedämmung aus ......................
	mit Adhäsiv- oder PUR-Kaltkleber gegen 
	abhebende Windlasten ausreichend verkleben
	und dicht gestoßen verlegen.
	Dicke: ... mm  
	gew. Kleber: ...

02.10)  ______ m	Vorhandene Dachabdichtung im Dachrand-	       _      Bedarf
	bereich und um Dachaufbauten auftrennen.
	Überprüfen der Dampfsperrbahn, ergänzen
	der durch Dämmstoffwanderung fehlenden
	Wärmedämmung, Dämmstofftyp:....
	 ........                                                        mit
	Adhäsivkaltkleber oder
	PUR-Kaltkleber gegen abhebende Wind-
	lasten ausreichend verkleben
	Dicke: ... mm  
	
	Zuschnittbreite: bis: ... mm

02.11)  ______ m³	Ausgleichen von Vertiefungen mit einer	       _      Bedarf
	schüttbaren Wärmedämmung, einschl.
	Verdichten der Schüttung nach
	Herstellervorschrift.
	Fabrikat: ...

02.12)  ______ m²	alte Dachfläche perforieren, so dass	       _      Bedarf
	ca.15 Löcher pro m² entstehen.

02.13)  ______ m²	Mechanische Nachbefestigung des	       _      Bedarf
	nicht lagesicheren Altdaches mit auf den
	Untergrund abgestimmten Befestigungs-
	materialien nach Flachdachrichtlinien.
	Untergrund: ...
	Befestigersystem: ...

02.14)  ______ m	imprägnierte Randbohlen, ...x...cm, mit	       _           _
	zugelassenen Befestigern montieren

02.15)  ______ Stk	Herstellen von Eckausbildungen als	       _      Bedarf
	Zulage zu den ausgeschriebenen
	Randbohlen im Ortgangbereich

02.16)  ______ m	Stütz- und Nagelhölzer als Abgleit-	       _      Bedarf
	sicherung bei Dachneigungen ab 3°
	wie folgt einbauen:
	- Holzbohle, 140 mm x 40 mm an Schatten-
	grenzen, im Firstbereich, vor aufge-
	henden Bauteilen, im Firstbereich und
	bei jeder Bahnenunterteilung im lichten
	Abstand von maximal 5 m in den oberen
	Bereich der Wärmedämmung einarbeiten,
	mit druckfester Wärmedämmung unterlegen,
	Holzbohle durch die Wärmedämmung kraft-
	schlüssig mit dem Untergrund verbinden.
	Die Gesamtdicke der Holzbohle mit der
	unterlegten Wärmedämmung soll ca. 5 mm
	dünner als die Dicke der Flächendämmung
	betragen.
	Die Bahnen der einzelnen Abdichtungs-
	lagen, die in Traufe-First-Richtung
	verlegt werden, sind an der Oberkante
	auf den Holzbohlen verdeckt im Nagelab-
	stand von 5 cm in Doppelreihe
	abzunageln.
	Die weiteren Bahnen sind mit Längsnaht-
	versatz zu verlegen.
	gew. lichter Abstand der Hölzer: ...
	vorhandener Untergrund: ...

	Zwischensumme €  	___________

Titel 3: Abdichtungsarbeiten

03.01)  ______ m²	Zusatzdämmung aus Mineralwolle,	       _           _
	als Dachdämmplatten nach DIN EN 13162,
	WLG 040, Druckspannung > 65 KN/m²
	bei 10 % Stauchung, lose und
	dicht gestoßen verlegen.
	Dicke: ... mm

03.02)  ______ m	Dachrandkeile aus hochverdichteter	       _           _
	Steinwolle, ca. 150 kg/m3 Raumgewicht,
	für den Anschluß an aufgehende Bauteile
	als Vollkeil 80 mm x 80 mm x 1.000 mm.
	Entsprechend der aktuellen Gefahren-
	stoffverordnung als nicht krebserzeugend
	oder krebsverdächtig eingestuft.
	Fixierung mit PUR-Kleber.
	
	Material:

03.03)  ______ m	Kontergefälleplatten aus Mineralwolle,	       _      Bedarf
	als Dachdämmplatten nach DIN EN 13162,
	WLG 040, Druckspannung > 65 KN/m²
	bei 10 % Stauchung, mit PUR-Kaltkleber
	gegen abhebende Windlasten ausreichend
	verkleben und dicht gestoßen verlegen.
	Plattenbreite: ... cm
	Gefällegebung: ... %

03.04)  ______ m²	1. Abdichtungslage	       _           _
	AXTER MATFIX S3 R DUO,
	extrem dehnfähige Spezial - Elastomer-
	bitumen Flämmbahn mit DUO -Sicherheits-
	naht, ca.3 cm kaltselbstklebend und ca.
	7 cm vollflächig verschweißt.
	Trägereinlage:verstärktes Glasvlies und
	Polyprpylenvlies,
	oberseitig rutschfeste,leicht schmelz-
	bare Flämmfolie, makroperforiert. lose
	auslegen u. im Bereich der Längs- und
	Quernähte, entspr. DIN 1055, mechanisch
	befestigen.
	Befestigungssystem:
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DU- PYE- KTP - 3,0
	Eigenschaftsklasse: E 1
	für Dachabdichtungen
	der Anwendungskategorie: K1/K2
	Brandverhalten:DIN EN 1187 - B roof (t1)
	
	Anschließend Längsnaht mind. 7 cm u.
	Quernähte mind. 100 mm dicht ver-
	schweißen. Bei der Quernaht zuvor das
	unterliegende Polypropylenvlies abfläm-
	men

03.05)  ______ m²	AXTER EXCEL GOLD Schiefer,	       _           _
	hochelastische, extrem dehnfähige und
	besonders perforationsbeständige TOP-
	Elastomerbitumen-Schweißbahn, herstel-
	len.
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DO-PYE-KTP-5,2
	DIN V 20000-202: PYE-KTP 300 S5
	Eigenschaftsklasse: E1
	für Dächer der Anwendungskategorie: K1/2
	Brandverhalten: DIN EN 1187-B roof ( t1)
	Wärmestandfestigkeit:
	Oberseite: = 150°C  
	Unterseite:= 120°C
	Kältebeständigkeit:
	Oberseite:  = -25°C  
	Unterseite: = -40°C
	
	Träger: Kombinationsträger KTP 300g/m²
	
	Oberseite:  Alpa®Bitumen + Schiefer
	Unterseite: SBS-Bitumen   + Flämmfolie
	
	EXCEL GOLD Schiefer,
	vollflächig und hohlraumfrei im Schweiß-
	verfahren aufbringen.
	Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-
	Bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen.
	Schiefer am Kopfstoß durch Erhitzen
	versenken. Naht- u. Stoßüberdeckung-
	en mind 8 cm breit vollflächig ver-
	schweißen,
	Evtl. austretendes Bitumen mit Schiefer
	der entsprechenden Farbe abstreuen

03.06)    alt. m²	Oberlage AXTERTOP GOLD granuliert,	       _      Nur EP
	hochelastische, extrem dehnfähige und
	besonders perforationsbeständige TOP-
	Elastomerbitumen-Schweißbahn, herstel-
	len.
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DO-PYE-KTP-5,2
	DIN V 20000-202: BA-PYE-KTP-5,2
	Eigenschaftsklasse: E1
	für Dächer der Anwendungskategorie: K2
	Brandverhalten: DIN EN 1187-B roof ( t1)
	Wärmestandfestigkeit:
	- Neuzustand:    +120°C
	- nach Alterung: +120°C
	Kältebeständigkeit:
	- Neuzustand:    -37°C
	- nach Alterung: -37°C
	Träger: Polyesterfaservlies PV 250
	
	oberseitig mit mineralischen Granulaten
	mit keramischer Einfärbung
	unterseitig leicht schmelzbare
	Flämmfolie
	
	AXTERTOP GOLD granuliert vollflächig
	und hohlraumfrei im Schweißverfahren
	aufbringen.
	Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß-
	Bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen.
	Granulat am Kopfstoß durch Erhitzen
	versenken. Naht- u. Stoßüberdeckung-
	en mind 8 cm breit vollflächig ver-
	schweißen,
	Evtl. austretendes Bitumen mit Granulat
	ader entsprechenden Farbe abstreuen

03.07)    alt. m²	Abdichtung AXTER EXCELFLEX FE granu,	       _      Nur EP
	besonders alterungsbeständige ALPA®
	Bitumenschweißbahn, 4,2 mm, mit einem
	Kombiträger KTP 220  g/m², werkseitig
	mit abriebfestem, frostsicherem Keramik
	Granulaten abgestreut,liefern und ver-
	legen.
	
	Anwendungstyp:
	DIN V 20000-201: DO/DE- PYE/PYP- KTP-4,5
	Eigenschaftsklasse: E1
	für Dächer der Anwendungskategorie: K 1/2
	Brandverhalten:
	DIN EN 1187 - B roof ( t1)
	Max. Zugkraft nach DIN 12311-1
	Längs / Quer:     1450 N/ 50mm
	Dehnung nach DIN 12311-1
	Längs / Quer:         35 % 
	Wärmestandfestigkeit:
	- Untererseite:    +120° C
	- Oberseite:        +150° C
	Kaltbiegeverhalten:
	- Unterseite:         -37°C
	- Oberseite:          -25°C
	
	AXTER EXCELFLEX FE granuliert lose aus-
	legen und im Bereich der Nahtüberdeckung
	mit geeigneten Befestigern entsp. Her-
	stellerangabe bzw.DIN 1055 mech.
	befestigen.
	
	Befestigungssystem: ...
	Befestigertyp:...
	Befestigeranzahl: Herstellerangabe AXTER
	Prüfbericht: WSP, Aachen
	
	An sämtlichen Anschlüssen u. Durchdring-
	ungen die Flächenabdichtung mind.5 cm
	hochführen und verschweißen.
	Um Kapillare zu verhindern, im T-Stoß
	Bereich, an der unterdeckenden Bahn,
	einen Schrägschnitt vornehmen.
	Die Verschweißung der Naht und Stoßüber-
	deckung erfolgt wahlweise im Flämmver-
	fahren oder mit Heißluft.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 4: Anschlüsse

04.01)  ______ m	Wandanschluss wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	 liefern und herstellen:
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca 15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen und
	  über die Verstärkungsbahn bis zum
	  Hochpunkt verlegen
	- Alu-Wandanschlussprofil, WA ....
	  mit geeignetem Befestigungsmaterial
	  fachgerecht montieren
	- Anschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
	  verträglichem Dichtstoff fachgerecht
	  versiegeln.

04.02)  ______ m	Traufanschluss wie folgt liefern und	       _      Bedarf
	 herstellen:
	-Traufblech mit Voranstrich VERNIS ANTAC
	  vorstreichen.
	- Verstärkungsbahn AXTERTOP EXTRA S4,
	  Zuschnitt 25 cm, in halber Breite auf
	  das Traufblech aufschweißen und im
	  Bereich
	  der Dachfläche mechanisch fixieren.
	  Oberlage DE Beschiefert/granuliert 
	  bis Unterkante Traufblech
	  voll flächig aufschweißen.

04.03)  ______ m	Attikaabschlüsse wie folgt beschrieben	       _      Bedarf
	liefern und herstellen:
	- Randbohlen ...-lagig, ... cm x ... cm,
	 liefern und fachgerecht befestigen
	- Voranstrich VERNIS ANTAC in erforder-
	  licher Höhe aufbringen
	- nach Verlegung der Oberlage, Zuschnitt
	  aus Oberlagsbahn, Z = ... cm, ca.15 cm
	  auf die Dachfläche aufschweißen, und
	  um den Attikakopf herumführen und me-
	  chanisch befestigen.

04.04)  ______ m	Wandanschlüsse mit STARCOAT R wie	       _      Bedarf
	folgt herstellen:
	-Untergrund reinigen und aufrauhen,
	so dass dieser frei von losen
	Teilen und fettfrei ist
	-hochführen und anschweißen der
	Unterlage und der Oberlage im
	Lagenrückversatz,
	Anschlusshöhen bis 2 cm
	-abflachen der oberen Bahnenkante
	mit einer Zungenkelle
	-abkleben der oberen Begrenzungslinie
	und dem Beschichtungsabschluss auf der
	Flächenabdichtung mit Klebebändern
	-Anschlussfläche einstreichen, das
	dazugehörige MATCOAT-Vlies hohlraumfre
	in das noch feuchte Harz eindrücken und
	nochmals überstreichen
	-nach Durchtrocknung
	(Fingerprobe) des ersten
	Anstriches die gesamte
	Anschlussfläche gut deckend
	übersteichen.
	Schiefersplitt, falls gewünscht,
	sofort in das noch flüssige
	STARCOAT R
	im Überschuss einstreuen und
	Klebebänder abziehen.
	Verbrauch pro m²:
	1. Beschichtung ca. 800-1000 g
	2. Beschichtung ca. 1000 g

04.05)  ______ Stk	... anschluss, aufgehend, ohne Dämmung	       _      Bedarf
	
	... anschlüsse, ungedämmt, wie folgt
	herstellen:
	-Voranstrich in erforderlicher Höhe
	aufbringen
	-Oberlage, vollflächig
	aufgeschweißt, heranführen, die
	Bestreuung in einer Breite von
	ca. 15 cm anflämmen und in das
	Deckschichtbitumen eindrücken
	-Oberlage im aufgehenden
	Bereich bis mindestens 15 cm über OK
	Belag und mindestens 15 cm in der
	waagerechten Fläche aufschweißen
	Zuschnittbreite: bis 40 cm
	-Trittschutzleiste aus Alu-natur mittels
	geeigneter Befestigungsmittel montieren
	Dicke: ... mm
	Abwicklung: ... mm
	Kantungen: ... mm
	-Abschlussfuge mit geeignetem, bitumen-
	verträglichem Material dauerelastisch
	versiegeln

04.06)  ______ Stk	Anschlüsse an ...mit STARCOAT R	       _      Bedarf
	wie folgt herstellen:
	-Untergrund reinigen und aufrauhen,
	so dass dieser frei von losen
	Teilen und fettfrei ist
	-hochführen und anschweißen der
	1.Lage und der
	Oberlage im Lagenrückversatz,
	Anschlusshöhen bis 2 cm
	-abflachen der oberen Bahnenkante
	mit einer Zungenkelle
	-abkleben der oberen Begrenzungslinie
	und dem Beschichtungsabschluss auf der
	Flächenabdichtung mit Klebebändern
	-Anschlussfläche einstreichen, das
	dazugehörige Vlies hohlraumfrei in das
	noch feuchte Harz eindrücken und
	nochmals überstreichen
	-nach Durchtrocknung (Fingerprobe) des
	ersten Anstriches die gesamte Anschluss-
	fläche gut deckend übersteichen.
	Schiefersplitt, falls gewünscht, sofort
	in das noch flüssige STARCOAT R
	im Überschuss einstreuen und Klebebänder
	abziehen.
	Verbrauch pro m²:
	1. Beschichtung ca. 800 - 1000 g
	2. Beschichtung ca. 1000 g
	Größe der Durchdringung: ... cm /... cm

	Zwischensumme €  	___________

Titel 5: Zubehör

05.01)  ______ Stk	SKYDOME-Lichtkuppel AIRDOME	       _      Bedarf
	aus Acrylglas, doppelschalig, opal,
	einschließlich....cm hohem, wärmege-
	dämmten Aufsatzkranz
	aus ....... in lüftbarer Ausführung, mit
	vormontiertem Rahmen, Elektro-Motor
	220V/50HZ,
	Öffnung von 250 - 300 mm Hub,
	allen erforderlichen Zubehör aus
	nichtrostendem Material frei Baustelle
	liefern, montieren und eindichten.

05.02)  ______ Stk	SKYDOME Lictkuppel als Dachausstieg	       _      Bedarf
	Typ: PASSADOME, 100 x 100 cm, als
	Dachausstieg, aus Acrylglas, doppel-
	schalig, opal/klar, einschließlich .. cm
	hohem, wärmegedämmten Aufsatzkranz,
	mit Gitter als Absturzsicherung, einem
	ausziehbaren Sicherheitshaltestab, mit
	einer Stange zum einhängen einer Leiter,
	allen sonstigem Kleinmaterial liefern
	und montieren.

05.03)  ______ Stk	Sanierungsgullys, wärmegedämmt,	       _      Bedarf
	mit Laubfang, Durchmesser: ... mm,
	einbauen und in die Dachabdichtung
	einbinden, einschl. Herunterraspeln der
	Wärmedämmung, um einen vertieften
	Einbau zu ermöglichen.
	Fabrikat: ...

	Zwischensumme €  	___________

Titel 6: Dachklempnerarbeiten

06.01)  ______ m	Flachdachabschlussprofil	       _      Bedarf
	(für Polymer-Bitumenanschlussbahnen
	d = ca. 5 mm),
	Profilhöhe:...............mm
	bestehend aus:
	Abschlussprofil (L = 3.000 mm), gekante
	aus EN AW 5005 (AlMg1EQ), Alu Natur
	Materialdicke d = ............mm
	(empfohlen 2,0 mm),
	Trägerprofil und Stoßverbindungen
	mit-Gelenksystemhalter
	(zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenaus-
	gleich) bestehend aus Halter inkl.
	Dichtprofil und Langlochstanzung für 2.
	fassadenseitigen Befestigungspunkt, mit
	Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit,
	Gelenkwinkel 165
	M8 Spannschraube aus Edelstahl.
	Standard-Halterabstand 1,50 m
	(bis 20 m Gebäudehöhe in nicht
	exponierter Lage) sowie Befestigungs-
	material liefern und flucht- und
	höhengerecht montieren.

06.02)  ______ Stk	Standard-Innenecken, rechtwinklig	       _      Bedarf
	geschweißt,
	Eckschenkellänge 300 x 300 mm,
	mit 2 Stück Stossverbindungen,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und
	flucht- und höhengerecht montieren.

06.03)  ______ Stk	Standard-Außenecken, rechtwinklig,	       _      Bedarf
	gekantet/geschweißt, passend zum Dachrand-
	profil, Eckschenkellänge 100 x 100 mm,
	mit 2 Stück angeschweißten Stoßver-
	bindungen und 1 Stück Gelenksystemhalter,
	sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht-
	und höhengerecht montieren.

06.04)  ______ m	Oberflächenbehandlung der Abschluss-	       _      Bedarf
	profile
	Lieferung erfolgt verfahrensbedingt ohne
	Schutzfolie
	Kunststoffbeschichtung im Pulver-
	lackverfahren (witterungsbeständig)
	Farbton............. gemäß RAL ........
	(ohne Angabe Standardfarben anbieten)
	technische Eloxierung entsprechend
	DIN 17611 in E6/EV1
	Farbeloxierung entsprechend DIN 17611
	in E6/.........
	als Zulage Material je lfdm.

06.05)  ______ Stk	Endkappen rechts / links, an Stoßver-	       _      Bedarf
	bindung angeschweißt,  passend zum
	Dachrandprofil, liefern und in
	die Abschlussprofile einklipsen

06.06)  ______ m	Aluminium-Attikaabdeckungen,	       _      Bedarf
	Fabrikat: ...
	Material: Aluminium, ... (natur/techn.
	eloxiert/Ral-beschichtet)
	Dicke: ... mm
	Gesamtabwicklung: ... mm
	Kantungen: ... Stk
	mit nach innen weisendem Gefälle und
	allen systembedingten Zubehörteilen
	montieren.

06.07)  ______ Stk	Ecken für Mauerabdeckung aus Aluminium,	       _      Bedarf
	Gesamtabwicklung ...x...mm, komplett
	liefern und als Zulage zur Abdeckung
	montieren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 7: Sicherungsmaßnahmen

07.01)  ______ Stk	Absturzsicherungen	       _      Bedarf
	nach Herstellermontageanleitung auf
	den Untergrund aus: ...,
	bei einer Dämmstoffdicke von: ... mm,
	einbauen und fachgerecht in die Dach-
	abdichtungslagen einbinden.

07.02)  ______ Stk	Bauaufsichtlich zugelassenes Anschlag-	       _      Bedarf
	seil, d = 16 mm, inkl. Falldämpfer
	und Karabinerhaken liefern und nach
	Abschluss der Dacharbeiten im Geräte-
	koffer lagern.

07.03)  ______ Stk	Ganzkörper-Auffanggurt nach DIN 7478,	       _      Bedarf
	Form A mit Schnellverschluss, liefern und
	im Gerätekoffer verwahren.

	Zwischensumme €  	___________

Titel 8: Nachweisarbeiten

08.01)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckermeister	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

08.02)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdecker-Facharbeiter	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

08.03)  ______ Std	Lohnstunde eines Dachdeckerhelfer	       _      Bedarf
	zum Nachweis für nicht im Leistungsver-
	zeichnis beschriebene Arbeiten auf
	ausdrückliche Anweisung der Bauleitung
	oder Bauherrschaft.

	Zwischensumme €  	___________

Z u s a m m e n f a s s u n g

Titel 1: Baustelleneinrichtung	€	___________
Titel 2: Vorarbeiten	€	___________
Titel 3: Abdichtungsarbeiten	€	___________
Titel 4: Anschlüsse	€	___________
Titel 5: Zubehör	€	___________
Titel 6: Dachklempnerarbeiten	€	___________
Titel 7: Sicherungsmaßnahmen	€	___________
Titel 8: Nachweisarbeiten	€	___________
	Summe € 	___________

	19 % Mehrwertsteuer €  	___________

	Gesamtsumme €  	___________